
附件：

昌江塑品2026年4-9月份方底袋编织布合同验收指标
一、方底袋圆筒圆织布及方底袋开幅圆织布

（一）检测指标要求

1.经纬密度：≥33×33根/10cm；（丝宽3.0±0.1mm）

2.幅宽：圆筒圆织布500±5mm、开幅圆织布500±5mm、开幅圆织布1060±5mm（根据季节和用户要求调整）；

3.平方克重：60±2g/㎡；

4.经纬向强度：单次检测及均值≥600N/50mm；

5.断裂伸长率：单次检测及均值≥17%；

6.白度值：单卷值≥84、75≤单卷值＜84（具体根据不同品种外购布白度要求）。
（二）原料配比要求

灰分检测均值≤13.5%，单次检测值≤14.5%，擦拭圆织布表面，无明显颗粒粉尘杂质出现（建议白度≥84圆织布拉丝工序配方为：67%PP+23%碳酸钙+10%回收料）。

（三）其他要求

1.圆筒圆织布重量320±50kg、开幅圆织布重量320±50kg，收卷轴用4英寸（内径）UPVC管，布卷要求用包皮布进行包裹，避免基布碰擦受损，各厂家可根据实际运输情况做好防碰伤防护。  

2.布卷要求收卷平整，表面无凸起，内部无死接头，且每卷布需对破洞等按规范进行标识（使用蓝色记号笔在布卷破洞位置正反面进行划线）。

3.如买方需根据客户要求采购其他颜色编织布，在保证技术指标不变的前提下（除白度值外），以样布样色为准。
PAGE  
1

